| 1. | Jedinečný charakteristický kód typu produktu: Bílé vápno EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1) |
| --- | --- |
| 2. | Číslo typu, šarže nebo série nebo jiné označení pro identifikaci stavebního produktu podle článku 11 odstavec 4: Viz 1 |
| 3. | Výrobcem předpokládaný účel použití nebo předpokládaný účel použití stavebního produktu podle použitelné harmonizované technické specifikace: Pro použití nebo stavební produkty ve stavebnictví a ve stavebním inženýrství Předpokládá se, že produkt bude použit v souladu s příslušnou normou o použití a/nebo s údaji výrobce a/nebo podle pravidel techniky. |
| 4. | Název, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odstavec 5: Obchodní název: bílé jemné vápno Märker Kalk GmbH Výrobní závod: Harburg Oskar-Märker-Straße 24 86656 Harburg, Německo |
| 5. | Případně název a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je pověřený úkoly dle článku 12 odstavec 2: Bez zplnomocněnce |
| 6. | Systém nebo systémy ke zhodnocení a kontrole stálosti hodnot stavebního produktu podle dodatku V: Systém 2+ |
| 7. | V případě osvědčení hodnoty, které se týká stavebního produktu, která se zjišťuje dle harmonizované normy: EN 459-1:2010-09 „Společnost jakosti pro přírodní kámen, vápno a maltu, zapsaný spolek“ č. 0785, notifikační orgán pro vlastní závodní výrobní kontrolu, provedl první kontrolu závodu a vlastní závodní kontroly výroby, pravidelně sledoval, vyhodnotil a potvrdil vlastní závodní výrobní kontrolu podle systému 2+ a vystavil osvědčení o shodě (registrační číslo 0785-CPR-11010-13) o vlastní závodní výrobní kontrole. |
| 8. | Osvědčovaná hodnota: |
| Podstavné znaky | Hodnota | Harmonizovaná technická specifikace |
| CaO+MgO | ( 90 % | EN 459-1:2010-09 |
| MGO | ( 5 % (viz 4.4.2 v EN 459-1) |  |
| CO2 | ( 4 % (viz 4.4.2 v EN 459-1) |  |
| SO3 | ( 2 % (viz 4.4.2 v EN 459-1) |  |
| Využitelné vápno | ( 80 % |  |
| Prostorová stálost | existuje |  |
| Reaktivita | R 5 |  |
| Rozdělení velikosti zrn | P 1 |  |
| 9. | Hodnoty produktu podle čísla 1 a 2 odpovídají osvědčené hodnotě dle čísla 8. Odpovědný za vyhotovení tohoto osvědčení hodnot je samotný výrobce podle čísla 4. Podpisy za výrobce a ve jménu výrobce: |
|  | Razítko: MÄRKER KALK GMBH |
|  | Paní G. Geiß – pan R. Ackermann, vedení společnosti |
|  | Harburg, dne 6.6.2013 | Vedení společnosti |